# 水泥出厂合格证

产品名称：普通硅酸盐水泥 P·O 42.5

生产单位：青峰水泥有限公司

出厂编号：C-2026-0718

出厂日期：2026-07-18

执行标准：GB 175-2007

| 安定性（沸煮法） | 合格 |
| --- | --- |
| 3d 抗压强度 | 26.5 MPa |
| 28d 抗压强度 | 48.2 MPa |
| 3d 抗折强度 | 5.8 MPa |
| 28d 抗折强度 | 7.6 MPa |

本批水泥经检验合格，准予出厂。质检专用章（略）